КАРТА ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

PROFFLEX PRO GOLD 65 – высокопроизводительная однокомпонентная полиуретановая пена, предназначенная для работы в диапазоне температур от +5°С до +35°С.

СВОЙСТВА

- Затвердевает в диапазоне от +5°С до +35°С

- Сохраняет характеристики в условиях низкой влажности окружающей среды

- Обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами

- Обладает отличной адгезией к бетону, гипсу, кирпичу, напольным панелям, стеклу, дереву, ПВХ (кроме фторопласта, полиэтилена и полипропилена)

- Отличается низким влагопоглощением

- Выход пены 65 л (в зависимости от температуры окружающей среды и влажности воздуха)

- Образование поверхностной пленки: 10 мин. (при температуре +20 °С, отн. влажности 65 %)

- Время предварительной обработки: 45 мин. (при температуре +20 °С, отн. влажности 65 %)

- Содержит замедлитель горения

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

- Монтаж оконных и дверных рам из ПВХ и других материалов

- Заделка и теплоизоляция сетей водопровода, канализации и центрального отопления

- Приклеивание и изоляция настенных панелей, гофрированных листов, черепицы и др.

- Звукоизоляция и герметизация строительных перегородок, кабин автомобилей и катеров

- Соединение и герметизация готовых сборных деревянных элементов в каркасном строительстве

- Теплоизоляция крыш и совмещенных перекрытий

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка: перед применением поверхность очистить, обезжирить и увлажнить водой при помощи распылителя. Тщательно встряхнуть баллон (15–20 секунд) и присоединить к адаптеру монтажного пистолета

Нанесение: держите баллон вертикально, дном вверх и нажми­те на спусковой крючок для начала выхода пены. Пустоты рекомендуется заполнять на 70 %, оставляя пространство для расширения пены. Более широкие щели следует заполнять слоями. Следующий слой накладывать только после отверждения предыдущего, увлажнив его водой. Рекомендуемая максимальная толщина слоя пены не более 3 см.

Завершение: пена полностью полимеризуется в течение 24 часов. Излишки пены могут быть удалены механическим способом. Высохшая пена должна быть защищена от УФ-излучения (попадания прямых солнечных лучей). Её следует окрасить, заштукатурить или покрыть слоем силиконового или МС-полимерного герметика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Кажущаяся плотность, кг/м3,не более | 13 |
| --- | --- |
| Время высыхания поверхности (на отлип), мин., не более | 10 – 15 |
| Время предварительной обработки, мин., не более | 45 |
| Время полного отверждения, час, не более | 24 |
| Водопоглощение за 24 часа, %, не более: - при сохранении плёнки на поверхности - при удалении плёнки с поверхности | 2,5 3,5 |
| Вторичное расширение | 30% |
| Усадка (уменьшение объема) | отсутствует |
| Термоустойчивость (полностью отвердевшей пены) | от -50 (С до +90(С |
| Прочность при растяжении, кН/м2 при 10% линейной деформации, не менее | 80 |
| Прочность при сжатии, кН/м2 при 10% линейной деформации, не менее | 40 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 8 |
| Класс огнестойкости (DIN 4102-1) | B3 |
| Вес готового баллона брутто | 920 г |
| Производительность (выход пены) | 65 л |
| Объем наполнения | 850 мл |
| Примечание: Плотность пены, время высыхания и отверждения, производительность зависят от условий применения и приведены при температуре +20°С и относительной влажности 65% |

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖЕННОСТИ

Содержит изоцианаты (Метилендифенилдиизоцианат).

Вредный при вдыхании. Хранить вдали от источников огня. Не вдыхать испарений. При попадании в глаза немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. Применять индивидуальные средства защиты. Защищать лицо и глаза. При случайном проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать эту упаковку или этикетку. Применять только в хорошо проветриваемых помещениях. Баллон находится под давлением, температура хранения не должна превышать +50°C. Не пробивать и не сжигать баллон даже после использования. Хранить в недоступных для детей местах

Вредный                     Огнеопасно